|  |  |  |  | Проверено в 1985 г. Срок действия установлен до 01.01.97 УДК 621.88 Группа Г38 ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ (((((( ОСТ 1 12155-75 ВТУЛКИ С БУРТИКОМ ПРИБОРНЫЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ На 3 страницах Конструкция и размеры Взамен 6685А (((((((((((( Распоряжением Министерства от 25 июля 1975 года. № 087-16 Срок введения установлен с 1 июля 1976 года Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03.09.86 |  |  |
|  |  |  | Б-9579 |  |  |
|  |  |  | В.в- |  |  |
|  |  | 4 | 10005 |  |  |
|  |  | 3 | 8626 |  |  |
|  |  | 2 | 8336 |  |  |
|  |  | 1 | 7765 |  |  |
|  |  | № изм. | № изв. |  |  |
|  |  |  | 2511 |  |  |
|  |  | Инв. № дубликата | Инв. № подлинника |  |  |
|  |  |  |  | Издание официальное ГР 4500 от 19.08.75 Перепечатка воспрещена |  |

|  |  |  |  | ОСТ 1 12155-75 Стр.2 Размеры, мм d D D1 ι L., поле допуска h 14 Поле допуска 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 Н12 h12 h14 Масса 1000 шт., кг 2,2 3,2 4,0 0,5 0,027 0,031 0,039 0,047 0,054 - - - - 5,0 - 0,033 0,041 0,049 0,056 - - - - 4,0 1,0 0,083 0,092 0,108 0,122 0,138 - - - - 6,0 - 0,094 0,110 0,125 0,141 - - - - 2,8 5,0 0,054 0,060 0,072 0,083 0.095 - - - - 6,0 - 0,063 0,075 0,086 0,098 - - - - 3,0 5,0 0,050 0,055 0,065 0,075 0,085 0,104 0,124 - - 6,0 - 0,058 0,068 0,078 0,088 0,107 0,127 - - 5,0 0,107 0,118 0,141 0,163 0,186 0,231 0,276 0,320 0,388 8,0 - 0,123 0,146 0,168 0,191 0,236 0,282 0,326 0,394 3,2 6,0 0,103 0,113 0,133 0,154 0,174 0,208 0,258 0,299 0,362 8,0 - 0,118 0,138 0,159 0,180 0,214 0,264 0,305 0,368 4,2 6,0 7,5 - 0,135 0,161 0,187 0,213 0,264 0,317 0,367 0,445 9,0 - 0,141 0,167 0,193 0,219 0.271 0,324 0,374 0,452 8,0 10,0 2,0 - 0,554 0,620 0,687 0,751 0,881 1,013 1,143 1,338 4,5 - - 0,600 0,666 0,730 0.860 0,991 1,121 1,316 5,2 10,0 12,0 2,5 - - - 1,032 1,135 1,340 1,549 1,754 2,064 6,5 13,0 16,0 3,0 - - - - 2,370 2,725 2,940 3,443 3,980 2. Материал: пресс-материал ДСВ-2-Р-2М марок "Л" и "О" ГОСТ 17478-72;заменитель - ДСВ-4-Р-2М ГОСТ 17478-72 и АГ-4В ГОСТ 20437-75 3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей. 4. Остальные технические требования - по ОСТ 1 80063-73. Пример наименования и обозначения приборной неметаллической втулки с буртиком с размерами d = 2,2 мм, D =4,0 мм, D1 = 6,0 мм, L = 5,0 мм: Втулка 2,2-4-6-5-ОСТ 1 12155-75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03.09.86 |  |  |
|  |  |  | Б-9579 |  |  |
|  |  |  | Вв- |  |  |
|  |  | 4 | 10005 |  |  |
|  |  | 3 | 8626 |  |  |
|  |  | 2 | 8336 |  |  |
|  |  | 1 | 7765 |  |  |
|  |  | № изм. | № изв. |  |  |
|  |  |  | 2511 |  |  |
|  |  | Инв. № дубликата | Инв. № подлинника |  |  |

| ОСТ 1 12155-75 Стр.3 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |
| --- |
| Инвентарный номер № 2511 | № изм. | Номера страниц | Номер «Изв. об изм.» | Подпись | Дата | Срок введения изменения |  |
|  |  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 В.в | 1,2 1,2,3 | - - | 3 3,4 | - - | 7765 8336 Б-9529 |  | 14.08.79 05.02.81 03.09.86 | 01.01.80 01.07.81 |  |